FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

| Especificação: | SÉRIE MEMBRANA PTFE |
| --- | --- |
| Composição: Tratamento: Aplicação: | Poliéster Spunbonded com Membrana PTFE Nano Filtração por Membrana Meio filtrante plissado |
| Aparência: | Branco, não ondulado |
| Gramatura: | 240 g/m² ASTM D3776/2017 |
| Espessura: | 0,60 mm ASTM D1777-96/2019 |
| Permeabilidade ao Ar: | 27 - 39 L/dm².min (45 - 65 L/m².s) ASTM D737-04/2012 |
| Resistência à Temperatura: | 120°C Continua (ar seco) 135°C Picos (ar seco) |
| Resistência de Tensão - Longitudinal: | 380 N/5 cm ISO 13934-1/2016 |
| - Transversal: Ensaio Mullen Test (Seco): Pressão Máxima: | 370 N/5 cm ISO 13934-1/2016 305 KPa ISO 13938-1 6,5 kgf/cm2 |
| Resistência aos Ácidos: Resistência aos Álcalis: Umidade Máxima (H2O): Aplicação: | Boa Boa 18% Pó ultrafino e gases de combustão |

Eficiência de Filtração: 99,99%

Partículas com diâmetro médio ≥ 0,5 µm

Método difração por laser-5 (0,001 mm - 3,94x10 in)