# Guia Técnico de Elementos Filtrantes Industriais

## 1. Princípios Básicos de Filtração

A escolha do tecido filtrante impacta diretamente o desempenho do equipamento exaustor. A relação fundamental na filtração industrial baseia-se no equilíbrio entre retenção de partículas e permeabilidade do ar.

- Tecidos Abertos (ex: Sarja): Permitem maior fluxo de ar e menor perda de carga (pressão), mas retêm apenas partículas maiores.

- Tecidos Fechados/Densos (ex: Agulhados): Retêm partículas muito finas, mas oferecem maior resistência à passagem do ar. Se o exaustor não tiver potência suficiente, o sistema perde poder de sucção.

- Tratamentos de Superfície (ex: Teflonado): Alteram as propriedades do tecido para lidar com materiais difíceis (úmidos, oleosos ou pegajosos), facilitando a limpeza e evitando o "cegamento" (entupimento definitivo) do filtro.

## 2. Especificações dos Tecidos Filtrantes

### Sarja (Tecido Plano)

É um tecido estruturado em trama diagonal, conhecido por sua alta durabilidade e excelente permeabilidade ao ar.

- Características: Fios entrelaçados que deixam microporosidades relativamente maiores. Não é ideal para pós ultrafinos, pois eles podem passar pela trama.

- Aplicações Ideais: Pós mais grossos e particulados pesados. Muito utilizado em marcenarias tradicionais (pó de serra), grãos (moinhos e silos), pó de cimento e particulados metálicos secos.

- Vantagem: Permite que o exaustor trabalhe com vazão máxima de ar devido à baixa resistência do tecido.

### Sarja Grossa

Uma variação da sarja tradicional, construída com fios mais espessos e uma gramatura maior.

- Características: Altíssima resistência mecânica a rasgos e desgaste por abrasão. Permeabilidade ao ar ligeiramente menor que a sarja comum.

- Aplicações Ideais: Extração de materiais altamente abrasivos, cavacos de madeira maiores, lascas metálicas ou processos onde o particulado bate no filtro com muita velocidade e força.

### Agulhado 400 (Feltro Não-Tecido)

Os "agulhados" (ou feltros) não possuem trama reta como a sarja; são formados por milhares de fibras entrelaçadas mecanicamente por agulhas, criando uma filtração em profundidade. O "400" refere-se à gramatura (400 g/m²).

- Características: Excelente capacidade de retenção de partículas finas e ultrafinas. O pó fica retido na superfície e nas primeiras camadas do feltro.

- Aplicações Ideais: Pós finos e secos. Excelente para lixadeiras de MDF, pó de gesso e poeiras industriais finas que não contêm umidade ou cola.

- Atenção: Se usado com materiais pegajosos, os poros entopem rapidamente, reduzindo a sucção da máquina a zero.

### Agulhado 350 Teflonado

Feltro agulhado com gramatura um pouco mais leve (350 g/m²), mas que recebe um banho ou membrana de Teflon (PTFE).

- Características: O tratamento teflonado cria uma superfície antiaderente. Isso faz com que a "torta de filtro" (camada de pó que se acumula) se desprenda com muita facilidade durante a limpeza do equipamento.

- Aplicações Ideais: Pós finos misturados com agentes aglutinantes, como resíduos de lixamento com cola, verniz, resinas ou umidade.

- Vantagem: Evita o empedramento do filtro. Sem o teflon, o verniz grudaria nas fibras e destruiria o filtro rapidamente.

### PP500 Teflonado (Polipropileno)

Um feltro agulhado feito 100% de fibras de polipropileno (PP) com alta gramatura (500 g/m²) e tratamento antiaderente (Teflonado).

- Características: O Polipropileno é quimicamente muito resistente (suporta ácidos e álcalis) e não absorve umidade. A gramatura de 500 g/m² o torna extremamente robusto e capaz de reter pó finíssimo, enquanto o teflon garante a limpeza da superfície.

- Aplicações Ideais: Ambientes industriais severos. Sucção de particulados finos e pegajosos, processos químicos, ou ambientes com alta variação de umidade onde um filtro de poliéster comum falharia. É um filtro de alta performance.

## 3. Tabela de Resumo e Aplicação (Matriz de Decisão)

| Tipo de Tecido | Estrutura | Gramatura / Peso | Retenção de Pó | Aplicação Principal | Observação Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarja | Plano / Trama | Leve a Média | Grossa | Madeira, grãos, cimento, metais. | Alta vazão de ar; não retém pó fino. |
| Sarja Grossa | Plano / Trama | Pesada | Grossa | Cavacos pesados, materiais abrasivos. | Alta resistência contra rasgos. |
| Agulhado 400 | Feltro | 400 g/m² | Fina | Pó fino de MDF, lixamento seco. | Entope se houver cola, óleo ou verniz. |
| Agulhado 350 Teflonado | Feltro + PTFE | 350 g/m² | Fina | Pó fino com cola, verniz ou resinas. | A superfície antiaderente facilita a limpeza. |
| PP500 Teflonado | Feltro PP + PTFE | 500 g/m² | Ultrafina | Ambientes severos, úmidos ou químicos. | Máxima eficiência e resistência química. |